#### FLUIDEMAIL

La croix Saint Jacques

78 610 Le Perray en Yvelines

Tel : 01-34-84-97-75       Fax : 01-34-84-90-01

Email : labo@fluidemail.fr

# FICHE TECHNIQUE

# Vernis anticorrosion satiné

## DEFINITION DU PRODUIT

Vernis de finition anticorrosion à séchage  air alliant résistance aux chocs, excellente souplesse et une très bonne tenue aux intempéries.

## COMPOSITION

LIANTS	:		Alkyde air  modifiée.

PIGMENTS	:	inhibiteur de corrosion

SOLVANTS	:	Aromatique

## CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

DENSITE	:		0.975

EXTRAIT SEC (en poids) :	42 +/- 2 %

## CARACTERISTIQUES D'EMPLOI

HOMOGENEISER AVANT CHAQUE EMPLOI.

SUPPORT			:  Applicable sur matériaux courants : tôle, acier, aluminium, boiserie, mur préparés

MODE D'APPLICATION		:  Pistolet pneumatique, électrostatique, brosse, rouleau.

VISCOSITE D'APPLICATION	:  100 à 100 secondes coupe AFNOR n°4 à 20 °C Brosse / 20 à 25 Pistolet

PROPORTIONS DE MELANGE	:  Peinture =		   100

EN POIDS			:  Durcisseur =		    /

:  Diluant  =                           20 à 40 diluant 282

CONSOMMATION		:  10 m²/l

SECHAGE HORS POUSSIERES	:  30 minutes

MANIPULABLE			:  4 heures

SEC DUR			:  36 heures à 20°C

ETUVAGE			:

CARACTERISTIQUES DU FILM SEC

ASPECT			:  Satiné

TEINTE				:  Incolore

EPAISSEUR			:  40 à 80 µ

ADHERENCE   			:  Excellente sur support bien préparé.

### HYGIENE - SECURITE – STOCKAGE

CONSIGNE A RESPECTER	:  voir fiche de sécurité.

POINT ECLAIR			:  > 21 °C

STOCKAGE			:  Conservation 12 mois dans son emballage d’origine à l’écart des sources de chaleur.

Nos renseignements techniques sont tirés de notre propre expérience ou de source digne de foi. Il ne peut cependant en découler de garantie implicite ou formelle.